# Technical Oil G 100

### Technický olej G 100

| Quality / Kvalita: | Technical grade Technická kvalita |
| --- | --- |
| Product description Popis zboží: | Bright green clear liquid without foreign impurities Jasně zelená čirá kapalina bez cizích příměsí |
| Customs code Celní kód | CN 2710 19 99 00 |
| Specification Specification: | Artifical colouring „Dyeguard Green M“ max. 1,9 mg/kg (1,9ppm) Umělé barvivo „Dyeguard Green M“ Density at 15 °C 830 – 840 kg /m3 Hustota při 15 °C Kinematic viscosity at 40 °C 3,64 – 3,66 mm^2/s Kinematická viskosita při 40 °C Kinematic viscosity at 100 °C 1,40 – 1,42 mm^2/s Kinematická viskosita při 100 °C Viscosity index min. 23 Viskozitní index Flash point in open crucible „Cleveland“ min. 97 °C Bod vzplanutí v otevřeném kelímku Flash point in closed crucible PM min. 68 °C Bod vzplanutí v uzavřeném kelímku Chilling temperature(not higher than) ≤ -25 °C Teplota tekutosti(ne vyšší než) Content of water max. 50 mg/kg (50ppm) Obsah Contents of Sulfur max. 10 mg/kg (10ppm) Obsah síry Ash content < 0,001 % m/m Obsah popela The total impurity by filtration max. 10 mg/kg (10ppm) Celkové nečistoty filtrací Distillation range at 760 mm Hg Destilační rozmezí při 101,3 kPa Beginning 197,5 °C Začátek Distils at 250 °C 26 % v/v Do teploty 250 °C vydestiluje Distils at 300 °C 60 % v/v Do teploty 300 °C vydestiluje Distils at 350 °C including losses 82 % v/v Do teploty 350 °C včetně ztrát vydestiluje |

| Packing / Balení: | Railwaytankers / Železniční cisterny Roadtankers/ Autocisterny IBC Containers 1000 L / IBC kontejnery 1000 L |
| --- | --- |